| Judul | : | Modifikasi Karet Trans-1,4-Isoprena dengan Anhidrida Maleat dan Pemanfaatannya Sebagai Perekat dlam Pembuatan Kayu Lapis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. reg/ID | : | P00200400337 | Tanggal Pendaftaran : 2 Agustus 2004 |
| Inventor | : | Dr. Ir. Fauzi Febrianto Ir. Tati karliati, MSi Prof. Dr. Ir. Wasrin Syafii, M.Agr | Jenis Paten : Paten |

Abstrak

Telah ditemukan suatu proses, bahan baku, dan produk perekat kayu yang terbuat dari karet trans-1,4-isoprena sintetis dan alami (gutha perca/balata) yang dimodifikasi dengan anhidrida maleat dengan atau tanpa penggunaan peroksida dengan cara pencangkokan secara mekanis (mechanical grafting). Keunggulan dari temuan ini adalah bahan baku dan produknya bersifat renewable dan biodegradable, memiliki kualitas rekatan sangat baik dengan material berkayu, tahan terhadap kelembaban tinggi, cuaca dan air sehingga dapat digunakan sebagai perekat interior maupun eksterior.