	Judul
	:
	Proses Peningkatan Kualitas Kayu dengan Senyawa Khitosan
	 

	No. reg/ID 
	:
	P00200400607
	Tanggal Pendaftaran : 1 Desember 2004

	Inventor
	:
	Prof. Dr. Dodi Nandika, MS
	Jenis Paten : Paten

	 
	 


	Abstrak

	 

Suatu proses peningkatan kualitas kayu dengan senyawa khitosan merupakan invensi baru yang bernilai strategis ditinjau dari berbagai aspek termasuk dalam upaya pemanfaatan limbah cangkang udang dan pengembangan proses-medode peningkatan kualitas kayu yang ramah lingkungan. Proses tersebut menggunakan senyawa khitosan yang dilarutkan pada pelarut asam asetat dan atau asam format dengan konsentrasi 2% sampai 6%, dan kemudian diimpregnasikan kedalam kayu dengan rendaman dingin selama 48 jam dan atau  dengan vakum tekan yang dilakukan melalui tahapan pemberian vakum selama 30 menit, tekanan 0,75 bar, kemudian larutan khitosan dialirkan ke dalam silinder  dan selanjutnya dilakukan penekanan sebesar 2,5 bar sampai 2,8 bar selama 2 jam, selanjutnya dilakukan vakum kembali selama 15 menit serta pada tahap terakhir tekanan diturunkan sampai sama dengan tekanan udara luar.  Hasil invensi ini menunjukkan bahwa kayu yang diaplikasi khitosan meningkat kualitasnya baik sifat stabilisasi dimensi, sifat mekanis, maupun keawetannya terhadap jamur pelapuk kayu S.commune dan rayap tanah C. curvignathus.  Berdasarkan hal tersebut proses ini memiliki keunggulan dibandingkan proses lain yang telah dikembangkan.


