Formulasi Media Produksi Poli-β-Hidroksialkanoat (PHA) oleh 
Ralstonia eutropha Menggunakan Hidrolisat Minyak Sawit dan 
Diamonium Hidrogen Fosfat ((NH4)2HP04)

Mila Herwina

Jurusan Teknologi Industri Pertanian 
Fakuttas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor

ABSTRAK

Plastik digunakan secara luas yaitu antara fain sebagai bahan pengemas Pembuangan sampah yang terbuat dari bahan plastik menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan karena plastik termasuk bahan yang tidak dapat didegradasi secara biologis. Salah satu upaya untuk mengatass ha! terse but adalah dengan penyediaan bahan plastik yang dapat didegradasi secara biologis. Poli-b-Hidroksialkanoat(PHA) merupakan polimer yang dapat menjadi bahan altematif plastik karena dapat didegradasi secara biologis (bioplastik). PHA dihasilkan dari proses kultivasi bakteri, antara lain Ralstonia eutropha.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh tingkat konsentrasi karbon dan konsentrasi nitrogen terbaik dengan menggunakan hidrolisat minyak sawit sebagai sumber karbon dan diamonium hidrogen fosfat ((NH4);HP04) sebagai sumber nitrogen untuk menghasilkan perolehan PHA tertinggi oleh Ralstonia eutropha Minyak sawit yang digunakan sebagai substrat dihidrolisis secara enzimatis cleh lipase Candida cyhndracea

Penelitian dibagi dalam dua tahap Tahap pertama adalah pengujian karakteristik minyak sawit yang digunakan, analisis aktivitas lipase dan pembuatan hidrolisat minyak sawit. Hidrolisis minyak sawit dilakukan secara enzimatis dengan menggunakan lipase dari Candida cyhndracea dengan kecepatan pengadukan fermentor 300 rpm dan suhu 35 °C. Hidrolisis mencapai derajat optimal sebesar 95,43% dalam waktu empat jam dengan konsentrasi substrat 25% (v/v), konsentrasi enzim 50 U/g substrat dan nilai aktivitas lipase sebesar 2,72.x 105 U/g substrat. Kultivasi PHA dilakukan selama tujuh hari pada inkubator goyang dengan kecepatan 120 rpm dan suhu 25 °C Selama kultivasi dilakukan pengukuran pH, densitas optik (optical density/OD) dan bobot kering sel.

Tahap kedua adalah produksi PHA dan proses hilirnya. Kultivasi dilakukan terhadap 12 perlakuan formulasi media kultivasi dengan dua kali ulangan Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan faktorial tersarang dengan dua faktor yaitu faktor konsentrasi karbon dan faktor konsentrasi nitrogen yang tersarang pada faktor konsentrasi karbon pada rasio C/N yang konstan. Perlakuan yang dilakukan adalah C1N1 (konsentrasi karbon C) - 10 g/l, konsentrasi nitrogen (N) - 1 g/l, C1N2 (C = 10 g/l, N = 0,2 g/l), C1N3 (C = 10 g/l, N - 0,1 g/l), C1N4 (C = 10 g/l, N = 0,05 g/l), C2N5 {C = 20 /I, N = 2 g/l). C2N6 (C - 20 g/l, N - 0,4 g/l), C2N7 (C - 20 g/l, N - 0,2 g/l), C2N8 <C = 20g/ I, N = 0,1 g/l), C3N9 (C - 30 g/l, N - 3 g/l), C3N10 (C - 30 g/l, N = 0,6 g/l), C3N11 (C - 30 g/l, N - 0,3 g/l) dan C3N12 (C - 30 g/l, N - 0,15 g/l).

Dan hasil analisis ragam diketahui bahwa konsentrasi karbon dan konsentrasi nitrogen memiliki pengaruh yang berbeda nyata terhadap perolehan PHA Semakin tinggi konsentrasi karbon maka semakin tinggi pula perolehan PHA yang dihasilkan. Pada konsentrasi karbon yang sama, semakin tinggi konsentrasi nitrogen maka perolehan PHA cenderung semakin tinggi Perolehan PHA tertinggi terdapat pada perlakuan C3N9 (konsentrasi karbon 30 g/l dan konsentrasi nitrogen 3 g/l).

Pengujian sifat-sifat thermal produk PHA dilakukan dengan menggunakan alat Differential Scanning Caionmetry{DSC) pada perlakuan C3N9danC3N12 produk PHA pada perlakuan C3N9 memiliki titik leleh 70,98 °C dengan panas pembentukan 16,70 J/g dan produk PHA pada perlakuan C3N12 memiliki titik leleh 73,49 °C dengan panas pembentukan 91,15 J/g.

Herwina, M. 2002 Formulasi Media Produksi Poh-fi-Hidrokstalkanoat (PHA) oleh Ralstonia eutropha Menggunakan Hidrolisat Minyak Sawit dan Diamonium Hidrogen Fosfat ((l\IH4)2HP04) Skripsi. Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor.

200

Masyarakal Perkelapa-Sawitar) Indonesia