Pengaruh Konsentrasi Pemlastis Dimetil Ftalat terhadap Karakteristik 
Bioplastik dari Polyhydroxyalkanoates (PHA) yang Dihasitkan oleh 
Ralstonia eutropha pada Substrat Hidrolisat Minyak Sawit

Popi Akmaliah

Jurusan Teknologi Industri Pertanian
 Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor

ABSTRAK

Produk plastik dan bahan polimer berbasis petrokimia pada akhir umur pakainya berdampak negatif pada lingkungan Salah satu upaya untuk mencegah mentngkatnya masalah lingkungan dikarenakan penggunaan plastik berbasis petrokimia yaitu dengan mencari bahan baku plastik alternatif yang dapat didegradasi serta dapat diaplikasikan secara luas.

PHA adalah bioplastik yang dapat didegradasi secara biologis. PHA terbentuk secara alamiah berupa pofiesteryang diproduksi melalui metabolisme dari biokonversi alkana dan asam alkanoat oleh sejumlah galur bakteri.

Pada penelitian ini, PHA diproduksi oleh bakteri Ralstonia eutropha. Adapun substrat alternate yang diujicobakan dalam penelitian adalah dari hidrolisat minyak sawit. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mendapatkan konsentrasi pemlastis dimetil ftalat terbaik serta mengetahui pengaruhnya terhadap karakteristik bioplastik yang dihasilkan Konsentrasi pemlastis yang digunakan adalah 0% (PHA), 5%, 10% dan 12,5%. Penelitian yang dilakukan terdiri dari proses produsi PHA, proses pembuatan bioplastik dan pengujian karakteristik bioplastik yang dihasilkan.

Adapun hidrolisat minyak sawit yang digunakan sebagat substrat pembuatan PHA memiliki karakterisitik persentase hidrolisis 77,03%; bilangan asam 162,39; dan 6,93 - 7,25. Optical Density cairan kultivasi berada dalam kisaran kisaran 0,1535-1,618. Nilai yang diperoleh yaitu 7,4722 g/liter. Perotehan PHA sebesar 0,397 g/liter dan rendemen PHA yang dihasilkan terhadap bobot kering sel/biomassayang digunakan adalah 5,31% bobotkering sel (bk).

Bioplastik yang berupa lembaran, terbentuk pada penambahan pemlastis dengan konsentrasi 10% dan 12,5%, sedangkan pada konsentrasi pemlastis 5% tidak terbentuk iembaran bioplastik. Derajat kristalinitas pada PHA adalah 2,88%. Adapun derajat kristalinitas pada penambahan pemlastis 5%, 10% dan 12,5% secara berlurut-turut adalah 3,67% (semua berbentuk amorf), dan 5,21%. Kuat tarik pada lembaran bioplastik dengan pemlastis 10% adalah 7,94 ± 4,5 kgf/cm2, sedangkan pada lembaran bioplastik dengan pemlastis 12,5% adalah 44,44 ± 7,9 kgf/cm2. Densitas pada campuran PHA dengan pemlastis 10% adalah 0,499 ± 0,016 g/cm3, sedangkan pada campuran PHA dengan pemlastis 12,5% adalah 1,001 ±0,176g/cm3. Kuat tarik dan densitas pada bioplastik yang dihasilkan menunjukkan kecenderungan meningkat dengan adanya penambahan pemlastis dimetil ftalat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsentrasi pemlastis dimetil ftalat terbaik adalah pada konsentrasi 12,5%.

Akmaliah, P. 2003. Pengaruh Konsentrasi Pemlastis Dimetil Ftalat terhadap Karakteristik Bioplastik dari Polyhydroxyalkanoates (PHA) yang Dihasilkan oleh Ralstonia eulropha pada Substrat Hidrolisat Minyak Sawit Skripsi. Jurusan Teknologt Industri Pertanian. Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor.

220