KEANDALAN MODULUS OF ELASTICITY (MOE) UNTUK MENDUGA KEKUATAN KAYU BERCACAT AKIBAT LUBANG BOR

(The Modulus of Elasticity as Predict the Strength of Drilled Wood)

Effendi Tri Bahtiar^

ABSTRACT

Many standards such as PKK1NI-5 1961, SII-0458 1981, SKI C-bo-010-1987, SNI03-3527 1994, and ASTM D245, stated strength ratio is very important indicate to adjust the allowable stress of wood. However the mechanical grading has been developed recently so strength ratio is not necessary anymore. This research is conducted to evaluate the ability of Modulus of Elasticity as a single variable to grade the sound wood and defected wood. In this research drilled hole represents as wood defect. This research saw that eventhough wood has been drilled, each variable (MOE apparent measured by Panter or UTM, or MOE true) is good enough to predict the MOR.

Keywords: wood defects. Modulus of Elasticity, grading

PENDAHULUAN

Hampir semua bahan hasil produksi alam maupun buatan manusia memiliki keragaman dalam sifatnya. Kayu sebagai salah satu bahan yang diperoleh dari proses biologis bersama dengan interaksi berbagai faktor ekologis yang berbeda-beda antara lain dapat menyebabkan keragaman dalam sifat-sifatnya, meskipun pada contoh kecil bebas cacat sekalipun. Sifat-sifat kayu bervariasi tidak hanya antar pohon tetapi juga dalam sebatang pohon, pada arah horisontal maupun sepanjang batang pohon. Menurut Panshin dan De Zeew (1970) keragaman antar pohon dapat mencapai sepuluh kali lebih besar dibandingkan dalam sebatang pohon, atau sedikit lebih besar, atau kadang-kadang malah lebih kecil. Dikemukakan keragaman ini timbul dari kenyataan bahwa perbedaan sifat p^hon di dalam jenis yang sama tidak hanya disebabkan oleh perbedaan genetik tetapi juga oleh perbedaan lingkungan tempat tumbuhnya. Proses mengkonversi kayu bulat (log) menjadi kayu gergajian juga berpengaruh terhadap struktur kayunya. Contohnya serabut mungkin terpotong menjadi miring serat dan terjadi distorsi di sekitar mata kayu. Ini menyebabkan terjadinya keragaman yang lebih besar pada sifat-sifat mekanis kayu gergajian daripada kayu bulat. Umumnya makin kecil bidang aksial, keragamannya akan semakin besar.

Selama pertumbuhannya pohon penghasil kayu mengalami pengaruh lingkungan sehingga menimbulkan kelainan berupa cacat-cacat kayu. Cacat kayu memberikan sumbangan        yang        besar terhadap

1 Staf pengajar pada Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor.