UJI SIFAT OPTIK FILM TIPIS TANTALUM OKSIDA (TA2O5) YANG DITUMBUHKAN DENGAN   METODE SPIN COATING
Hanedi Darmasetiawan1), Irzaman
Telah disain rancang bangun spin coating (karya sendiri) dengan tegangan keluaran menggunakan sistem digital. Nama spin coating hasil rancang bangun ini adalah “Portable Spin Coating Type 2004”. Sesuai namanya, alat ini dapat dibawa-bawa karena sangat ringan dan kecil serta menjadikan spin coating ini lebih diunggulkan daripada spin coating terdahulu dalam biaya operasional, biaya produksi dan keefisienan bentuk. Sumber arus 220 V AC, untuk menggerakkan atau memutar “disk” sebagai spin coating dibutuhkan “step down trafo” 1 A dengan tegangan keluaran berdasarkan sistem digital. Tegangan keluaran sebesar masing-masing 7 V,  9 V dan 12 V yang dihubungkan dengan potensio, diode dan kapasitor, sehingga menghasilkan putaran pada spin coating sekitar 3480 rpm, 4380 rpm dan 5840 rpm. Uji akurat mengenai kecepatan 
putar dilakukan dengan alat troboskop. Berarti pula rancang bangun ini kelak dapat ditumbuhkan film tipis sampai dengan kecepatan putar sebesar 6000 rpm. Rancang bangun ini sangat murah dan mudah diproduksi karena menggunakan bahan yang ada di dalam negeri dan sangat banyak di pasaran. Rancang bangun ini bertujuan untuk memperoleh nilai tambah dan menekan biaya operasional serta pada akhirnya jika memungkinkan untuk diajukan paten atau HAKI.

Telah berhasil pula ditumbuhkan film tipis tantalum oksida (Ta2O5) ditumbuhkan pada substrat gelas corning, Pt (200)/SiO2/Si (100), Si (100), uji sifat optik dan uji sifat listrik, serta merancang bangun spin coating dengan biaya relatif murah dan menggunakan bahan dalam negeri. Metode penelitian ini terdiri dari tiga tahap.; tahap I pembuatan larutan Ta2O5 yang siap untuk diteteskan ke atas substrat gelas corning; tahap II melakukan penumbuhan film tipis Ta2O5 menggunakan spin coating dengan variasi kelarutan; tahap III karakterisasi uji sifat optik (spektrofotometer UV-VIS, ellipsometer) dan sifat listrik (C-V, I-V meter) serta uji kristal dan morfologi permukaan (XRD dan SEM). Film tipis tantalum oksida (Ta2O5) ditumbuhkan pada substrat gelas corning dengan proses penumbuhan larutan kimia pada 0,5 M, 1 M; 2 M larutan Ta2O5 dan dilanjutkan dengan spin coating pada kecepatan putar  3000 rpm selama 30 detik. 

Film yang ditumbuhkan dilanjutkan dengan proses pemanggangan (annealing) pada 400oC selama 10 jam. Nilai celah pita energi (optical band-gap, Eg) film tipis Ta2O5 masing-masing sebesar 3,06 eV untuk konsentrasi 0,5 M; 2,99 eV untuk konsentrasi 1,0 M dan 2,96 eV untuk konsentrasi 2,0 M. Makin tinggi konsentrasi kelarutan prekursor menunjukkan bahwa semakin rendah nilai celah pita energi (Eg) film tipis Ta2O5. hasil Struktur kristal film tipis Ta2O5  adalah ortorombik dengan konstanta kisi sebesar a = 6,117 Å, b =  3,716 Å, c = 4,114 Å. Konstanta dielektrik film tipis Ta2O5 pada konsentrasi kelarutan 0,5 M, 1,0 M, 2,0 M berturut-turut sebesar 12,6; 27,1; 30,4. Makin tinggi konsentrasi kelarutan menyebabkan meningkatkan nilai konstanta dielektrik film tipis, karena makin banyaknya produksi elektron bebas yang tertampung dalam film tipis. Proses konduksi film tipis yang ditumbuhkan mengikuti mekanisme konduksi ohmik. Dalam mekanisme konduksi ohmik melibatkan eksitasi elektronik langsung dari pita valensi ke pita konduksi. Berdasarkan pengamatan SEM menunjukkan bahwa morfologi permukaan film tipis Ta2O5 di atas substrat gelas corning dan Si (100) untuk berbagai konsentrasi kelarutan telah berbentuk butir-butir kristal yang relatif homogen. 
1) Staf Pengajar Departemen Fisika, FMIPA IPB





